Эмульсия для восковой темперы (воско-казеиновая), Ceracolla

Традиционная водорастворимая воско-казеиновая темпера для иконописи, идеально подходит для работы по клее-меловому левкасу. Также темпера может использовать непосредственно по материалу (дерево, камень, без специального подготовительного грунта)

Традиция использования данного связующего восходит к временам античности, позже она применялась в Византии и Италии.

Преимущества воско- казеиновой темперы по сравнению с яичной:

• Икона, написанная восковой темперой, может быть покрыта любым финишным лаком, содержащим растворитель, без опасения обесцвечивания красок. Икону не нужно покрывать олифой, как яичную темперу, что позволяет завершать процесс создания иконы очень быстро и качественно не опасаясь дальнейшего пожелтения покрывного слоя.

• Краски восковой темперы обладают прекрасными лессировочными свойствами, краски дают более звучные тона.

• Темпера при нанесении дает структурный мазок, имеющий небольшой рельеф.

• Краски быстро сохнут, по твердости красочный слой намного превосходит любую другую краску, что очень важно для сохранности иконы в будущем.

• Восковая эмульсия совершенно прозрачна и не искажает цвет синих и белых пигментов.

• Обладает отличной адгезией к любым материалам, краски свободно и легко наносятся на позолоченные поверхности без специальной подготовки. Это очень удобно при написании, орнаментов, надписей, нимбов и опуши. Краски очень прочные и не стираются, что особенно важно для сохранности легко травмируемых элементов иконы - опуши, нимбов и надписей и тд. Перед покрытием иконы, краски, положенные на позолоту, не нужно закреплять шеллаком, поскольку они не стираются.

• Красочный слой восковой темперы прекрасно полируется, что очень удобно при полировке творенного золота, при этом твореное золото на восковой темпере дает яркий блеск.

• Краски морозостойкие, обладают большой твердостью.

Краски после высыхания приобретают значительную устойчивость к воде через 1-2 месяца. Покрытие масляно-смоляным лаком делает их устойчивыми к воздействию воды сразу после высыхания лака.

Приготовление красок:

Большинство пигментов (особенно кристаллической структуры) прекрасно подходит для восковой темперы. При приготовлении колеров, рекомендуется использовать немаслоёмкие пигменты.

Рекомендуемые для использования пигменты: Титановые (рутиловые) белила, свинцовые белила, охра натуральная желтая и красная (производства Франция, Русильон), кобальт синий светлый, гематит, шунгит, древесный уголь, киноварь, свинцовый сурик.  Такие пигменты как: лазурит, азурит и малахит- применимы, но требуют двойное количество воскового связующего.

Не рекомендуется использовать следующие виду пигментов: отдельные виды «жирных» желтых охр, большинство глауконитов и умбр, которые мало пригодны в смешении с восковыми красками, а также такие пигменты как: берлинская лазурь и прусская синяя.

Сухие пигменты перетираются с восковой эмульсией на плите курантом, всё, как и для яичной темперы. Добавьте к пигменту столько эмульсии, сколько необходимо. (примерная пропорция - 1 часть пигмента: 5 частей воскового связующего).  Во время работы не рекомендуется добавлять в колер излишнее количество воды, если нужна жидкая краска для лессировки добавляем в колер больше эмульсии и очень немного воды. При оптимальном соотношении пигмент: связующее, краски не высветляются после высыхания.

Так как восковые краски имеют более густую консистенцию в сравнении с яичной, рекомендуем использовать колонковые кисти, либо мягкую синтетику.

Рекомендуется также хорошо просушивать каждый слой хотя бы в течении нескольких минут)

Категорически не рекомендуется дополнительно прокрывать чистым связующим живописный слой, глубина красок проявляется после покрытия их лаком!

Растертые краски рекомендуется сохранять в закрытых банках или чашках, либо накрывать их влажной тканью, во избежание их загущения от контакта с воздухом. Очень загустевшие краски, а также высохшие и вновь разведённые водой краски, не рекомендуется использовать. В любом случае длительное хранение готового колера (во избежание его загущения) не желательно (2-4 дня максимум, при условии хранения колера в закрытой банке)

Краски сохраняют водообратимость от месяца до полугода, в связи с этим, законченную живопись необходимо покрывать лаком. (см. Политерпеновый лак Zharovstudio)

Процесс покрытия готовой живописи (на иконе): Красочный слой рекомендуется просушить в течении нескольких дней, затем покрыть масляно- смоляным лаком. (например, Политерпеновый лак Zharovstudio) или любой другой.

Также для покрытия живописи можно использовать Восковой лак (на пуническом воске), в этом случае рекомендуется киотное хранение иконы. (Свежий восковой лак на иконе может быть поврежден при окроплении иконы водой и протирании иконы полотенцем)

Гарантийный срок годности восковой темперы: 1 год.  при условии хранения флакона в холодильнике.  Избегайте замораживания.

При работе на стене возможно добавление известковых белил, а также использование известковой воды, вместо обычной. При этом колера, в случае добавления компонентов извести, хранятся в течении нескольких суток, не больше.

Хранение эмульсии. Длительно хранить казеино-восковую эмульсию рекомендуется в холодильнике при +5 С.

В случае если Вы постоянно пользуетесь эмульсией, хранить в холодильнике ее не обязательно.

При хранении восковой эмульсии в холодильнике состав несколько густеет (это нормальное свойство), поэтому эмульсию перед использованием рекомендуется в течении часа держать при комнатной температуре для ее большей подвижности.

Как и любая водная темпера, воско-казеиновая после высыхания имеет матовый тон, глубина и прозрачность красок усиливается после покрытия их защитным масляно- смоляным лаком в конце работы над иконой.